2020年第1次竞拍切片、瓶片产品标书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  规格 | 批号 | 等级 | 主要质量情况 | 生产线 | 生产日期 | 重量  （吨） | 总量  （吨） | 竞拍  价格  （元/吨） | 二次  竞价  （元/吨） |
| 1 | 聚酯纤维级切片阳离子型FC570A | Y1717Z8017 | 优等品 | 短纤部定制的切片 | 17R | 2018.10.17 | 13.65 | 38.85 |  |  |
| Y1718Z8018 | 优等品 | 17R | 2018.10.18 | 9.45 |
| Y1719Z8019 | 优等品 | 17R | 2018.10.19 | 15.75 |
|  | | | | | | | | | | |
| 2 | 聚酯纤维级切片阳离子型FC572A | Y1799Z9626 | 优等品 | 短纤部定制的切片 | 17R | 2019.06.26 | 8.4 | 8.4 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 3 | 聚酯纤维级切片低熔点型LM501B | H1711B9310 | 合格品 | 短纤部定制的切片 | 17R | 2019.03.10 | 18.9 | 43.05 |  |  |
| H1710B9311 | 合格品 | 17R | 2019.03.11 | 24.15 |
|  | | | | | | | | | | |
| 4 | 聚酯纤维级切片仪纶型YL501B | H1712B8812 | 合格品 | 短纤部定制的切片 | 17R | 2018.08.12 | 15.75 | 33.6 |  |  |
| H1723B9A23 | 合格品 | 17R | 2019.11.23 | 1.05 |
| H1728B9A28 | 合格品 | 17R | 2019.11.28 | 3.15 |
| H1729B9A29 | 合格品 | 17R | 2019.11.29 | 2.1 |
| H1701B9B01 | 合格品 | 17R | 2019.12.01 | 5.25 |
| H1702B9B02 | 合格品 | 17R | 2019.12.02 | 6.3 |
|  | | | | | | | | | | |
| 5 | 聚酯纤维级切片仪纶型YL501G | G1720B9A20 | 过渡料 | FC510转YL501，仪纶成分变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.11.20 | 4.2 | 11.55 |  |  |
| G1705B9B05 | 过渡料 | YL501转FC510，仪纶成分变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.12.05 | 7.35 |
|  | | | | | | | | | | |
| 6 | 聚酯膜级切片基料型FG660G | G1717B0517 | 过渡料 | FC510转FG660，，二氧化钛含量变化、FG660添加含量剂变化、粘度色值变化 | 17R | 2020.05.17 | 13.65 | 28.35 |  |  |
| G1722B0522 | 过渡料 | FG660转FG600，FG660添加剂含量变化、粘度色值变化 | 17R | 2020.05.22 | 14.7 |
|  | | | | | | | | | | |
| 7 | 聚酯膜级切片母粒型FG616G | G1728B0728 | 过渡料 | FG600转产FG616，FG616添加剂含量变化、粘度色值变化 | 17R | 2020.07.28 | 6.3 | 8.4 |  |  |
| G1702B0802 | 过渡料 | FG616转产FG600，FG616添加剂含量变化、粘度色值变化 | 17R | 2020.08.02 | 2.1 |
|  | | | | | | | | | | |
| 8 | 聚酯膜级切片高收缩型FG704G | G1714B9614 | 过渡料 | FC530转FG704，二氧化钛含量变化、FG704添加含量剂变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.06.14 | 4.2 | 61.95 |  |  |
| G1718B9618 | 过渡料 | FG704转FC572，FG704添加剂含量变化、FC572添加剂含量变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.06.18 | 14.7 |
| G1704B9A04 | 过渡料 | YL501转FG704，二氧化钛含量变化、FG704添加含量剂变化、仪纶成分变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.11.04 | 13.65 |
| G1713B9A13 | 过渡料 | FG704转FG600，FG704添加剂含量变化、粘度色值变化 | 17R | 2019.11.13 | 29.4 |
|  | | | | | | | | | | |
| 9 | 聚酯切片非晶型FG702G | G1029Z9829 | 过渡料 | 无熔点和低熔点产品过渡料 | 10R | 2019.08.29 | 23.1 | 66.15 |  |  |
| G1005Z9905 | 过渡料 | 10R | 2019.09.05 | 43.05 |
|  | | | | | | | | | | |
| 10 | 聚酯膜级切片高收缩型FG703G | G1008Z8208 | 过渡料 | 无熔点和低熔点产品过渡料 | 10R | 2018.02.08 | 1.05 | 1.05 |  |  |

\*二次竞价先不填写，遇竞拍最高价相同时，由竞拍小组通知，现场填写并签字确认。

\*标书须盖公章和骑缝章。

单位名称：

（公章）

日期：